СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧ

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА МАРКУВАННЯ ЗГІДНО ДСТУ ISO 14024:2002

ВИРОБИ З ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ

ЕКОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

СОУ ОЕМ 08.002.14.055:20ХХ

Проект

Київ – 2021

Ї П Е Р Е Д М О В А

1 РОЗРОБЛЕНО: ТК 82 «Охорона довкілля»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: ухвалено протокольним рішенням Координаційної ради з екологічного маркування від 08.09.2010 № 2 та наказ Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» від 08.10.2010 № 14

3 Цей стандарт оформлено з врахуванням вимог національної стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ СОУ ОЕМ 08.002.016.019:2017 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу

- Екземпляр: № 1

контрольний / інформаційний

(непотрібне закреслити)

Всього екземплярів: 2

Всього сторінок: ____

- Здано до архіву «____» ____________ 20___ р.

-  Всеукраїнська  громадська організація «Жива планета»

Право власності на цей документ належить Всеукраїнській громадській організації «Жива планета». Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу власника заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатись до Центру екологічної сертифікації та маркування Всеукраїнської громадської організації «Жива планета».

02094, Україна, м. Київ, пров. Магнітогорський, 1-В, оф. 317

+380 44 332 8409

- info@ecolabel.org.ua

- www.ecolabel.org.ua

З М І С Т

|  | Вступ.................................................................................................................................... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сфера застосування........................................................................................................... | 4 |
| 2 | Нормативні посилання....................................................................................................... | 4 |
| 3 | Терміни, визначення та скорочення.................................................................................. | 4 |
| 4 | Загальні вимоги ……………................................................................................................ | 6 |
| 5 | Інгредієнти та допоміжні матеріали ............................................................................... | 7 |
| 6 | Виробництво …................................................................................................................... | 11 |
| 7 | Готові вироби ……….......................................................................................................... | 12 |
| 8 | Паковання та маркування ................................................................................................. | 13 |
| 9 | Транспортування ……………….......................................................................................... | 14 |
| 10 | Екологічне маркування та інформування ........................................................................ | 14 |
| 11 | Підтвердження відповідності ............................................................................................ | 15 |
| 12 | Наглядання за екологічно сертифікованою продукцією.................................................. | 16 |
| 13 | Гарантії виробника ……………………………..................................................................... | 16 |
|  | Бібліографія......................................................................................................................... | 17 |

- В С Т У П

Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу впроваджується до системи екологічної сертифікації та маркування згідно ДСТУ ISO 14024 з метою встановлення екологічних критеріїв для визначення переваг наповнювачів таких виробів,  щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини [1].

Цей стандарт розроблено у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно ДСТУ ISO 14040 на основі кращого вітчизняного виробничого досвіду та екологічних критеріїв програм екологічного маркування згідно ISO 14024 інших країн [10,13].

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді  екологічних критеріїв є:

-  зниження емісій летких органічних сполук та високотоксичних речовин;

- зменшення впливів на довкілля та здоров'я людини, пов'язаних з застосуванням хімічних речовин;

-  стале управління природними ресурсами;

-  зменшення відходів виробництва та споживання [2].

Рекомендований наступний перегляд – ІІ півріччя 2016 року.

Позаплановий перегляд стандарту здійснюється у разі:

- змін державних норм та/або нормативно-технічних документів які взаємопов’язані з їх вимогами;

- надходження нових даних про властивості, характеристики, технологічні інновації при  виробництві  полімерів;

- визначення факторів, що впливають на стан довкілля та здоров'я людини, пов'язаних з експлуатацією виробів та їх подальшою утилізацією.

Відносно виробів, що успішно пройшли сертифікацію згідно вимог цього стандарту, організація отримує право на застосування екологічного маркування згідно вимог чинного законодавства, ДСТУ ISO 14024 та СОУ ОЕМ 913.01.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЖИВА ПЛАНЕТА» СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

_____________________________________________________________________________________

ВИРОБИ З ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ

ЕКОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

POLYMERIC MATERIALS PRODUCTS.

ENVIRONMENTAL CRITERIA  FOR THE LIFE CYCLE ASSESSMENT

Чинний від __________

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює екологічні критерії до виробів з полімерів, зокрема полімеровмісних матеріалів, різних властивостей та функціонального призначення.

1.2 Вимоги цього стандарту надають можливість провести оцінювання поліпшених екологічних характеристик виробу за схемою згідно ДСТУ ISO 14024, з метою визначення переваг щодо впливів на стан довкілля та здоров’я людини за результатами розгляду життєвого циклу та позначення його екологічним маркуванням.

1.3 Цей стандарт не поширюється на пакувальні матеріали для харчових продуктів та одноразовий посуд.

1.4 Вимоги цього стандарту можуть бути застосовані при оцінюванні елементів  різних категорії продукції виготовлених з полімерних матеріалів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ДСТУ ISO 14024:2002 Екологічні марковання та декларації. Екологічне маркування типу І. Принципи та методи (ІSO 14024:1999, IDT)

ДСТУ ISO 14040:2013 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура (ISO 14040:2006, IDT)

ДСТУ ISO 14021-2002 Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (Екологічне маркування типу ІІ) (ISO14021:1999, IDT)

ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2014  Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що забезпечують аудит та сертифікацію систем менеджменту (EN ІSO/ІEC 17021:2011, ІDT)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT)

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування.

ДСТУ 3147-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації.

СОУ ОЕМ 913.01:2014 Система екологічної сертифікації та маркування згідно ДСТУ ISO 14024:2002 (ІSO 14024:1999, IDT). Правила застосування екологічного маркування.

СОУ ОЕМ 913.03:2014 Система екологічної сертифікації та маркування згідно ДСТУ ISO 14024:2002 (ІSO 14024:1999, IDT). Порядок проведення сертифікації та наглядання за сертифікованою продукцією.

Примітка. При оцінюванні продукції, слід керуватися чинними нормативними документами.                  У разі, якщо зазначені у нормативних посиланнях документи актуалізовані, замінені або скасовані без заміни, то положення, в якому надані посилання на них не застосовується.

3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті використано терміни та визначення понять у такому значенні:

3.1 верифікація

підтвердження наданням об’єктивних доказів, що встановлені вимоги виконані

3.2 полімер

високомолекулярна хімічна речовина, що складається з великої кількості мономерних ланок

3.3 пластична маса  (пластмаса)

штучно створені матеріали на основі синтетичних або природних полімерів, що перебуває під час формування виробу у в'язкорідкому чи високоеластичному стані, а під час експлуатації - в склоподібному чи кристалічному стані

3.4 полімерні матеріали

матеріали, виготовлені із синтетичних, штучних полімерів

3.5 полімервмісні матеріали

матеріали, отримані з використанням як в’яжучого матеріалу синтетичних високомолекулярних сполук або які містять у своєму складі полімерні добавки

3.6 оловоорганічні сполуки

токсичні металоорганічні сполуки, що містять у молекулах зв'язок олово  –  вуглець           (Sn - С), рідини або кристалічні речовини, що розчиняються в органічних розчинниках і не розчиняються у воді

3.7 граничнодопустима концентрація хімічних речовин; ГДК

встановлений рівень концентрації хімічних речовин в атмосферному повітрі (максимально разова ГДКм.р., середньодобова ГДКс.д.)

3.8 питома радіоактивність

величина іонізуючого випромінювання в Бк/кг, що створюється природними радіонуклідами матеріалу, виробу, конструкції

3.9 користувач екологічного маркування

організація, яка отримала екологічний сертифікат та право на застосування екологічного маркування відносно екологічно сертифікованої продукції згідно ДСТУ ISO 14024 на підставі угоди з органом сертифікації

3.10 вплив на навколишнє середовище

будь-яка зміна в навколишньому середовищі, несприятлива чи сприятлива, яка повністю чи частково пов’язана з життєвим циклом виробу

3.11 допоміжні матеріали

покриття, фарбувальні суміші, клеї та інші речовини що засновуються при виготовленні виробу та входять до його складу

3.12 екологічна політика

загальні наміри та спрямованість організації стосовно екологічних характеристик, офіційно проголошені керівництвом заявника

Примітка. Екологічна політика є основою для дій і встановлення екологічних цілей та завдань.

3.13 екологічна сертифікація

процедура, під час якої визнаний в установленому порядку орган сертифікації документально засвідчує відповідність продукції встановленим екологічним критеріям

3.14 екологічні критерії; ЕК

вимоги до виробу та найбільш суттєвих екологічних аспектів на стадіях його життєвого циклу, що визначають поліпшені характеристики відносно впливів на стан довкілля та здоров’я людини

3.15 екологічне маркування

знак екологічного маркування встановленого органом сертифікації зразку у поєднанні зі стисло і чітко сформульованими  екологічними твердженнями що вказують на переваги маркованого виробу відносно впливів на стан довкілля та здоров’я людини

Примітка. Екологічне маркування наноситься на етикетку або паковання продукції, наводиться у технічній  документації, рекламних матеріалах тощо з метою зазначення переваг відповідно до встановлених екологічних критеріїв, що підтверджується екологічним сертифікатом.

3.16 екологічний аспект

елемент діяльності, який може взаємодіяти з навколишнім середовищем

Примітка. Суттєвий екологічний аспект – це екологічний аспект, який має або може мати значний вплив на навколишнє середовище.

3.17 екологічний сертифікат

документ встановленої форми, підтверджуючий відповідність сертифікованої продукції встановленим екологічним критеріям, за схемою сертифікації згідно ДСТУ ISO 14024

3.18 екологічне твердження

сформульована декларація, що вказує на певну екологічну характеристику чи перевагу виробу

3.19 життєвий цикл

послідовні та взаємопов'язані стадії виробничої системи, починаючи від отримання сировини чи матеріалів, використання ресурсів і, завершуючи, остаточним видаленням

3.20 заявник

організація, яка подала заяву на проведення екологічної сертифікації виробу згідно ДСТУ ISO 14024

3.21 інструкція

вказівки, рекомендації щодо порядку і засобів виконання будь-якої роботи із застосуванням виробу

3.22 навколишнє середовище; довкілля

середовище, в якому функціонує організація заявника, яке охоплює повітря, воду, ґрунти, природні ресурси, флору, фауну, людей, а також взаємозв’язки між ними

Примітка. Поняття «середовище» у цьому контексті припускає розуміння простору глобальної системи у поєднанні з простором організації заявника.

3.23  орган сертифікації; орган з екологічного маркування

Центр екологічної сертифікації та маркування Всеукраїнської громадської організації «Жива планета», який здійснює функції органу з екологічного маркування згідно вимог чинного законодавства та ДСТУ ISO 14024

3.31 Настанова

  - Рекомендації щодо проходження екологічної сертифікації продукції згідно з вимогами СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, розроблені для використання заявником, а також органом екологічного маркування при проведенні екологічної сертифікації

4 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

4.1 Процеси виробництва, пакування, зберігання, транспортування, утилізація відходів та показники безпечності виробів повинні відповідати вимогам:

- чинного санітарного законодавства, державних гігієнічних правил і норм, гігієнічних нормативів, санітарних норм [3,4,5,6];

-  чинного природоохоронного законодавства [16].

|  | Верифікація: |
| --- | --- |
|  | - копії протоколів випробувань за показниками згідно з нормами та директивами, що відповідають законодавству України [2,3,4,5,6] та/або гігієнічні висновки; |
|  | - копії актів перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства органами державного нагляду (контролю) [16] та/або висновків за результатами екологічного аудиту [17]; |
|  | - у разі, якщо були встановлені факти порушення вимог природоохоронного законодавства – копії підтвердних документів, що свідчать про їх усунення; |
|  | - у разі, якщо за період що підлягає оцінюванню перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства органами державного нагляду (контролю)/екологічні аудити не проводились – аудит на місці або інше документальне підтвердження. |

4.2 Технічні умови та методи випробувань виробів повинні відповідати вимогам чинної нормативно-технічної документації.

Верифікація:

|  | - копії нормативно-технічної документації, згідно з якою вироблена продукція; |
| --- | --- |
|  | - копії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або протоколи випробувань із зазначенням стандартизованих методів випробувань. |

4.3 ЕК Виробник повинен мати встановлену, впроваджену та функціонуючу екологічну політику на підприємстві.

|  | Верифікація: |
| --- | --- |
|  | - копія екологічної політики та цілей; - копія плану заходів, спрямованих на досягнення екологічних цілей на рік; - підтвердні документи щодо стану виконання та результативності впроваджених заходів. |

5 ІНГРІДІЄНТИ  ТА ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ

5.1 Інгредієнти  та допоміжні матеріали мають відповідати вимогам державних санітарних норм, правил та гігієнічних нормативів [3,4,5,6];

|  | Верифікація: - копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - паспорти безпеки (за наявності). |
| --- | --- |

5.2 ЕК Збороняється застосовувати у якості інгредієнтів чи допоміжних речовин полівінілхлориди та формальдегідні смоли.

5.3 ЕК Забороняється застосовувати наповнювачі та допоміжні матеріали, позначення яких, згідно Регламенту (ЄС) № 1272/2008  [8], вказує на належність до груп ризиків хімічних впливів або  їх можливих комбінацій згідно Таблиці 1.

Таблиця 1 –  Групи ризиків хімічних впливів або їх можливих комбінацій

| Позначення групи ризику згідно |  |  | Ризики |
| --- | --- | --- | --- |
| Регламенту (ЄС) № 1272/2008 | Директиви 1999/45/ЄС | GHS |  |
| Токсичні речовини: |  |  |  |
| Acute Tox. 2 | R28 | H300 | високотоксичний при ковтанні |
| Acute Tox. 3 | R25 | H301 | токсичний при ковтанні |
| Acute Tox. 1 | R27 | H310 | високотоксичний токсичний при контакті з шкірою |
| Acute Tox. 3 | R24 | H311 | токсичний при контакті з шкірою |
| Acute Tox. 2 | R26 | H330 | високотоксичний при вдиханні |
| Acute Tox. 3 | R23 | H331 | токсичний при вдиханні |
| STOT SE 1 | R39/23/24/25/ 26/27/28 | H370 | має впливи на мозок/органи (при вдиханні, контакті з шкірою, доторканні) |
| STOT RE 1 | R48/23/24/25 | H372 | має впливи на мозок/органи в наслідок тривалого або багаторазового контакту (при тривалому або частому вдиханні/попаданні на шкіру/ковтанні) |
| Канцерогенні, мутагенні або тератогенні речовини: |  |  |  |
| Muta. 1B | R46 | H340 | мутагенний, може бути причиною спадкових генетичних змін |
| Carc. 1B | R45 | H350 | канцерогенний, може бути причиною онкологічних захворювань |
| Carc. 1B | R49 | H350i | канцерогенний, при вдиханні може бути причиною онкологічних захворювань |
| Repr. 1A Repr. 1B | R61 | H360D | можливий ризик нанесення шкоди ембріону |
| Repr. 1A Repr. 1B | R60 | H360F | може призвести до послаблення репродуктивних функцій |
| Repr. 1A Repr. 1B | R60/61 | H360FD | може призвести до послаблення репродуктивних функцій |
| Repr. 1A Repr. 1B | R61/62 | H360Df | можливий ризик щодо послаблення репродуктивних функцій |
| Repr. 1A Repr. 1B | R60/63 | H360Fd | можливий ризик щодо послаблення репродуктивних функцій та нанесення шкоди ембріону |

|  | Верифікація: - інформаційні дані про склад виробу згідно Таблиці 2; - декларація виробника про безпечність комплектуючих, наповнювачів та допоміжних матеріалів за формою згідно Додатку Б до Настанови; - копії паспортів безпеки (за наявністю) [8]. |
| --- | --- |

Таблиця 2  – Дані про склад виробу

| Назва інгредієнту/ допоміжної речовини | Обсяг вмісту у готовому виробі, % | Клас небезпеки [8] | Функціональне призначення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примітка 1. У колонці 1 наводитися перелік комплектуючих, у т.ч. наповнювачів та допоміжних речовин, що входять до складу виробу.

Примітка 2. Дані про клас небезпеки (колонка 3) мають заповнюватися за  наявністю підтвердної документації.

5.6 ЕК Перелік хімічних речовин, що виділяються з полімерних матеріалів та їх ГДК с.д. для атмосферного повітря наведені у Таблиці 3. При виділенні з матеріалів кількох хімічних речовин, які володіють ефектом сумації, сумарний показник не повинен перевищувати одиницю (сума співвідношень фактичних концентрацій хімічних речовин до їх ГДКс.д.).

Таблиця 3 – Основні типи полімерних матеріалів та перелік хімічних речовин, що вивільняються з них

| Тип полімеру | Тип матеріалу | Хімічні речовини, що можуть вивільнятися у повітря | ГДК с.д., мг/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | згідно державних норм [6] | СОУ ОЕМ 08.002.14.055 |
| Карбамідні смоли | деревостружкові плити, деревоволокнисті плити, фанера багатошарова | формальдегід | 0,003 | 0,001 |
|  |  | метанол | 0,5 | 0,3 |
|  |  | аміак (для сечовиноформальдегідних смол) | 0,04 | 0,02 |
| Поліуретани | пінополіуретани м’які та жорсткі, клеї | ацетальдегід | 0,01 | 0,005 |
|  |  | формальдегід | 0,003 | 0,001 |
|  |  | гексаметилендіамін | 0,001 | 0,00 |
|  |  | бутилацетат | 0,1 | 0,00 |
|  |  | ацетон | 0,35 | 0,2 |
|  |  | метанол | 0,5 | 0,25 |
|  |  | пропанол | 0,3 | 0,1 |
|  |  | бензол | 0,1 | 0,05 |
|  |  | толуол | 0,6 | 0,1 |
| Латекси (натуральні, дивінілстирольні) | пінопласти | стирол | 0,002 | 0,001 |
|  |  | аміак | 0,04 | 0,02 |
|  |  | формальдегід | 0,003 | 0,001 |
| Поліолефіни (поліетилен, поліпропілен тощо, їх сополімери) | конструкційні матеріали | формальдегід | 0,003 | 0,001 |
|  |  | бутанол (ізобутанол) | 0,1 | 0,05 |
|  |  | метанол | 0,5 | 0,25 |
|  |  | пропанол | 0,3 | 0,2 |
|  |  | ізопропанол | 0,6 | 0,3 |
|  |  | ацетон | 0,35 | 0,2 |
| Полістирол | конструкційні матеріали, оздоблювальні матеріали | стирол | 0,002 | 0,001 |
|  |  | бензол | 0,1 | 0,05 |
|  |  | толуол | 0,6 | 0,1 |
|  |  | ксилол | 0,2 | 0,1 |
|  |  | етилбензол | 0,02 | 0,01 |
|  |  | формальдегід | 0,003 | 0,001 |
| Полістирол та сополімери з бутадієном і акрилонітрилом | оздоблювальні матеріали | стирол | 0,002 | 0,001 |
|  |  | бензол | 0,1 | 0,05 |
|  |  | толуол | 0,6 | 0,1 |
|  |  | етилбензол | 0,02 | 0,01 |
|  |  | формальдегід | 0,003 | 0,001 |
|  |  | акрилонітрил (для АБС) | 0,03 | 0,01 |
|  |  | бутадієн (для АБС) | 1,0 | 0,5 |
| Епоксидні смоли | клеї, захисні покриття | епіхлоргідрин | 0,2 | 0,1 |
|  |  | фенол | 0,003 | 0,003 |
|  |  | дифенілолпропан | 0,04 | 0,04 |
|  |  | формальдегід | 0,003 | 0,001 |

|  | Верифікація: - копії протоколів випробувань. |
| --- | --- |

5.7 ЕК При виробництві поліуретанової піни забороняється застосовування оловоорганічних сполук та  гідрофторвуглеводів  (CFC), перфторвуглеводів (CFC), HCFC, HFC або метиленхлоридів (піноутворювачів) [10].

|  | Верифікація: - декларація виробника про застосування піноутворювачів за формою згідно Додатку Г до Настанови; - копія протоколу випробувань. |
| --- | --- |

5.6 ЕК Полімерні та полімервмісні матеріали не повинні створювати в приміщенні специфічний запах, що перевищує 1 бал [6].

|  | Верифікація: - копія протоколу випробувань. |
| --- | --- |

6. ВИРОБНИЦТВО

6.1 ЕК Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря як мінімум не мають перевищувати встановлені ліміти [15], та як оптимум – бути нижчими, відповідно до реально досяжних показників.

Примітка. В якості інформаційних джерел для встановлення оптимальних значень впливів на довкілля необхідно керуватися доступними джерелами кращої галузевої виробничої практики, зокрема галузевими довідниками найкращих існуючих технологій (Best Avaliable Techniques REFerences - BREF).

|  | Верифікація: - довідка про кількість та вид стаціонарних/організованих джерел забруднення атмосферного повітря; - за наявності стаціонарних/організованих джерел забруднення атмосферного повітря, копії дозвільних документів на викиди забруднюючих речовин; - дані про показники забруднення атмосферного повітря згідно Таблиці 4. |
| --- | --- |

Таблиця 4  – Дані про показники викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

| № з/п | Назва забруднюючої речовини | Од. вимірювання | Показник забруднення за період __________ р. - __________р. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГДК нормативна | Фактичний (за результатами вимірювань) | Різниця, % збільшення (+), зниження (-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

6.2 ЕК Відходи виробництва треба видаляти чи утилізувати в якості вторинної сировини або застосовувати у виробничих процесах [18].

На підприємстві має бути впроваджена  система управління відходами, при утилізації відходів, перевага має надаватися перероблянню відходів для подальшого використання у якості вторинної сировини.

|  | Верифікація: - довідка про систему управління відходами, зокрема щодо інвентаризації відходів, що застосовуються у якості вторинної сировини або розміщуються на полігонах чи утилізації в інший спосіб; - копія звіту за формою державного статистичного спостереження № 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами за __ рік»; - дані про баланс відходів згідно Таблиці 5; - копія наявних дозвільних документів на утворення відходів (дозвіл, ліміти, декларація) |
| --- | --- |

Таблиця 5  –  Баланс відходів виробництва

| Вид відходу | Код згідно ДК | Клас небезпеки | Обсяг утворення відходів виробництва, т |  |  | Види переробки/утилізації, % від фактичного обсягу |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактичний | згідно дозвільних документів | % | Повторне використання |  |  | Розміще-ння на полігоні | Інше |
|  |  |  |  |  |  | у техно-логічному процесі в-ва | для інш. в-ва | при генера-ції енергії |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Примітка 1.  У колонці 6 слід навести у відсотках співвідношення фактичного обсягу утворення відходів до обсягів встановлених дозвільними документами.

Примітка 2.  У колонці 11 слід  зазначити інший спосіб переробки/утилізації відходів.

Примітка 3. Наведена форма таблиці є рекомендованою до застосування. Проте застосована інша форма має обов’язково відображувати усі без виключення дані та показники зазначені у Таблиці 5.

7 ГОТОВІ ВИРОБИ

7.1 ЕК Готові вироби повинні відповідати державним нормам та вимогам чинної нормативно-технічної документації.

|  | Верифікація: - копії декларацій про відповідність; - копії сертифікатів відповідності; - копії висновків держаної санітарно-епідеміологічної експертизи. |
| --- | --- |

|  | Верифікація: - копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи. |
| --- | --- |

7.2 ЕК Питома ефективна активність природних радіонуклідів виробу не повинна перевищувати 250 Бк/кг.

7.3 ЕК Перелік хімічних речовин, що виділяються з  виробу та вимоги щодо їх ГДК с.д. для атмосферного повітря наведені у Таблиці 6. При виділенні з виробу кількох хімічних речовин, які володіють ефектом сумації, сумарний показник не повинен перевищувати одиницю (сума співвідношень фактичних концентрацій хімічних речовин до їх ГДКс.д.).

Таблиця 6 – Показники ГДК с.д. хімічних речовин що виділяються з виробу

| Назва речовини |  | Клас небезпечності | ГДК с.д., мг/м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | згідно державних норм [3,5,6] | СОУ ОЕМ 08.002.14.055 |  |
| Ацетон |  |  | 0,35 | 0,2 |  |
| Формальдегід |  | 2 | 0,003 | 0,001 |  |
| Фенол |  | 2 | 0,003 | 0,001 |  |
| Бензол |  | 2 | 0,1 | 0,05 |  |
| Толуол |  | 3 | 0,6 | 0,1 |  |
| Ксилол |  | 3 | 0,6 | 0,1 |  |
| Толуілендіізоціанат |  | 1 | 0,05 | 0,02 |  |
|  | Верифікація: - копія протоколу(ів) випробувань. |  |  |  |  |

7.4 ЕК Вимоги до виробів з повторно перероблених матеріалів.

Відсоток перероблених полімерних матеріалів в кінцевому продукті повинен становити не менше 60 %. При маркування таких виробів слід зазначати  фактичний відсоток вторинноперероблених матеріалів.

|  | Верифікація: - декларація виробника за схемою згідно ДСТУ ISO 14021 |
| --- | --- |

7.5  ЕК Вимоги до виробів, що здатні до біологічного розкладання.

Вироби, що здатні до біологічного розкладання, повинні розкладатися не менше, ніж на 60 % протягом 6 місяців з дня утилізації. Органічні добавки в таких виробах повинні розкладатися не менше, ніж на 60 % протягом 28 днів з моменту утилізації.

|  | Верифікація: копії протоколів випробувань за доступними стандартизованими методами |
| --- | --- |

8 ПАКОВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ

8.1 ЕК Готові вироби мають бути упаковані в  плівку поліетиленову згідно ГОСТ 10354, або пакети поліетиленові згідно ГОСТ 19360 чи інше паковання, що забезпечує зберігання виробів від пошкоджень та забруднень. Забороняється використовувати пакувальні матеріали виготовлені на основі полівінілхлориду та/або іншого типу хлорованого або галогенованого матеріалу.

8.2 ЕК Паковання виробу має бути марковане щодо походження пакувального матеріалу, придатним для переробки і не оброблене у такий  спосіб, що  може перешкоджати його перероблянню.

|  | Верифікація: - декларація заявника про вид, склад та маркування пакувального матеріалу за формою згідно Додатку Е; - висновки санітарно-епідеміологічної експертизи на паковальні матеріали. |
| --- | --- |

8.3 ЕК До одного з кутів кожного виробу повинен бути пришитий або прикріплений ярлик (паперовий, текстильний або полімерний) з позначенням:

- скороченої назви та знаку для товарів і послуг підприємства-виробника;

- назви країни-виробника;

- найменування виробу;

- розміру виробу;

- категорії м’якості;

- кількості робочих поверхонь;

- знаку сертифікації згідно ДСТУ 2296;

- штрихового коду товару згідно ДСТУ 3147;

- реквізитів  стандарту або технічних умов, за якими вироблено виріб;

- дати випуску (місяць, рік);

- гарантійного терміну експлуатації;

- штампу ВТК;

- символів позначення комплектуючих і вимог догляду;

- маніпуляційних знаків згідно ГОСТ 14192;

- екологічним маркуванням (для екологічно сертифікованих виробів);

- інформації для споживача щодо способу утилізації виробу після використання.

|  | Верифікація: - зразок ярлику з маркуванням та інструкцією для споживача. |
| --- | --- |

9. ТРАНСПОРТУВАННЯ

9.1 ЕК З метою зменшення обсягів витрат палива, викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин та  парникових газів від транспортних засобів, заявником має бути розроблена система оптимальних маршрутів транспортування готових виробів.

9.2 ЕК Під час транспортування готові вироби слід відвантажувати оптимальними оптовими партіями.

|  | Верифікація: - інформаційна довідка про схеми транспортування продукції, опис шляху виробленої продукції до споживача (виробництво – дистриб’ютори – торгівельна мережа і т.ін.) |
| --- | --- |

10 ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ ТА ІНФОРМУВАННЯ

10.1 ЕК Екологічне маркування виробу має відповідати вимогам чинного законодавства [19] та ОЕМ 913.01, і застосовуватися  виключно відносно екологічно сертифікованого виробу у такий спосіб, щоб унеможливити введення в оману споживача відносно екологічних тверджень щодо характеристик чи комплектуючих маркованого виробу.

Примітка. Екологічні твердження, що вказують на переваги сертифікованого виробу відносно  впливів на стан довкілля та здоров’я людини, мають бути узгоджені з органом сертифікації в обов’язковому порядку.

|  | Верифікація: - Угода на право застосування екологічного маркування, укладена між органом сертифікації та сертифікату користувачем екологічного маркування; - узгоджені органом сертифікації макети ярликів, паковання та рекламних матеріалів. |
| --- | --- |

10.2 ЕК Підтверджені екологічним сертифікатом поліпшені екологічні характеристики виробів та екологічне маркування слід розглядати як конкурентну перевагу і застосовувати усі можливі канали комунікації для донесення цієї інформації споживачу [20].

Примітка 1. Інформацію про екологічну сертифікацію та переваги сертифікованого виробу слід розмістити в доступних інформаційних джерелах, починаючи з сайту виробника. Також варто виділяти екологічно сертифіковані вироби в торгових залах, зокрема на полках: цінниками, воблерами  і т. ін. з позначенням що це «еко-виріб» тощо.

Примітка 2. Ефективне застосування екологічного маркування в маркетингових комунікаціях може  суттєво вплинути на поліпшення конкурентоспроможності, ефективно стимулювати збут (продажі), заощаджувати на зв'язках з громадськістю та бренд-комунікаціях.

|  | Верифікація: - інформаційна довідка про застосування екологічного маркування в маркетинговій стратегії - інформаційні матеріали (звіти, публікації, рекламна продукція тощо), у т.ч. які розміщені на сайті власника екологічного сертифікату; - анкетні дані відносно задоволеності користувача екологічного маркування. |
| --- | --- |

10.3 ЕК Персонал, незалежно від посади та зайнятості, має бути ознайомленим з екологічною політикою організації та володіти необхідними знаннями для успішного дотримання вимог, встановлених екологічними критеріями, в рамках своєї компетенції.

Інформування персоналу необхідно проводити систематично, шляхом проведення навчань у форматі тренінгів, семінарів і т. ін.

Примітка. Для запровадження системного підходу щодо впровадження заходів з підвищення компетентності персоналу, стосовно екологічної сертифікації та значення екологічного маркування, необхідно призначити відповідальну особу, яка має розробляти щорічний план таких заходів та забезпечувати організацію їх проведення.

|  | Верифікація: - інформаційна довідка про заходи з підвищення компетентності персоналу щодо екологічної сертифікації та маркування; - інформаційні дані за формою згідно Таблиці 7. |
| --- | --- |

Таблиця 7  –  Інформаційні дані за результатами впровадження заходів з підвищення компетентності персоналу щодо екологічної сертифікації та маркування

| № з/п | Дата проведення | Назва заходу та тема | Питання до розгляду | Цільова аудиторія | Кількість учасників |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Примітка. Наведена форма таблиці є рекомендованою до застосування. Користувач екологічного маркування має право застосувати інші форми. Проте застосована форма має обов’язково відображувати усі без виключення дані та показники зазначені у Таблиці 7.

10.4 ЕК Постачальники комплектуючих, наповнювачів, допоміжних матеріалів та обслуговуючі підприємства мають бути проінформовані щодо вимог екологічних критеріїв згідно вимог цього стандарту.

|  | Верифікація: - інформаційна довідка про встановлені користувачем екологічного маркування критерії для закупівель матеріалів та послуг для вироблення матраців та транспортування матраців. |
| --- | --- |

11 ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

11.1 Для проходження екологічної сертифікації заявник повинен надати органу сертифікації заяву встановленої форми разом з підтвердною документацією, зазначеною у заявці.

11.2 Оцінювання заявлених на сертифікацію виробів здійснюється експертною комісією, яку створює орган сертифікації згідно  СОУ ОЕМ 913.03.

11.3 Аудит виробництва заявника на місці проводиться за рішенням експертної комісії, після узгодження програми аудиту з заявником.

11.4 Органом сертифікації розглядаються результати лабораторних випробувань, видані випробувальною або калібрувальною лабораторією, акредитованою згідно ДСТУ ISO/ІЕС 17025 або еквіваленту цього стандарту.

11.5 Органом з екологічного маркування розглядаються результати сертифікації систем управління (керування), видані органом аудиту і сертифікації систем управління, акредитованим згідно ДСТУ ISO/ІЕС 17021-1 або еквіваленту цього стандарту.

11.6 Відповідність вимогам екологічних критеріїв, зазначеним у цьому стандарті  підтверджується екологічним сертифікатом.

Примітка. Контроль дотримання вимог екологічних критеріїв зазначених у розділі 10 здійснюється органом сертифікації під час наглядання за екологічно сертифікованою продукцією.

12 НАГЛЯДАННЯ ЗА ЕКОЛОГІЧНО СЕРТИФІКОВАНОЮ ПРОДУКЦІЮ

12.1 На період дії екологічного сертифікату відносно сертифікованої продукції  передбачається проведення щорічної планової процедури наглядання згідно СОУ ОЕМ 913.03.

12.2 Планове наглядання за екологічно сертифікованою продукцією має здійснюватися протягом дії екологічного сертифікату не менш ніж 1 раз на рік у терміни, що визначені в Угоді на право застосування екологічного маркування.

12.3 Позапланове наглядання за екологічно сертифікованою продукцією може здійснюватися у випадках передбачених СОУ ОЕМ 913.03.

12.4 Дія екологічного сертифікату може бути призупинена або скасована у разі:

а) не проходження процедури наглядання за сертифікованою продукцією з будь-яких причин;

б) встановлення невідповідностей вимогам екологічних критеріїв;

в) не вжиття, коригувальних дій з усунення виявлених невідповідностей, у визначений органом сертифікації термін.

Примітка. У разі втрати чинності екологічного сертифікату, власник користувач екологічного маркування має забезпечити видалення екологічного маркування з усіх інформаційних джерел, зокрема зазначених у 10.2 ЕК.

13 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Користувач екологічного маркування гарантує відповідність вимогам цього стандарту за умов додержання вимог загальних положень та спеціальних вимог, встановлених цим стандартом.

- Б І Б Л І О Г Р А Ф І Я

| 1 | ДСТУ ISO/TR 14062:2006 Екологічне керування. Враховування екологічних аспектів під час проектування та розробляння продукції. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року». |  |
| 3 | СанПін 42-123-4240-86 «Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения». |  |
| 4 | СН № 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». |  |
| 5 | Державні санітарні норми та правила «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги», затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я України 29.12.2012 № 1138 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.01.2013 № 86/22618). |  |
| 6 | Державні санітарні норми та правила «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я України 29.12.2012 №1139 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.01.2013 № 87/22619). |  |
| 7 | Максимальні концентрації та біологічно допустимі рівні на робочих місцях (Maximum Concentrations and Biological Tolerance Values at the Workplace, Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Society for the Advancement of Scientific Research) Senate Commission for the Testing of Health-Endangering Working Materials, Wiley-VCH, Weinheim, Current Communication No. 39 (2003)). |  |
| 8 | Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 | Регламент (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей, що вносить зміни та скасовує Директиви 67/548/ЄЕС і 1999/45/ЄС та вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 |
| 9 | Regulation (EC) № 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH). | Регламент ЄС № 1907/2006 Європейського парламенту і Ради від 18 грудня 2006 року про реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження хімічних речовин (REACH). |
| 10 | Екологічні критерії для виробів з переробленого пластику № RAL-UZ 30a. Products made from Recycled Plastics. Basic Criteria for Award of the Environmental Label. German Ecolabelling Association Blue Angel. |  |
| 11 | ДСТУ ISO 14020:2003. Екологічні марковання та декларації. Загальні принципи. |  |
| 12 | ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. |  |
| 13 | Екологічні критерії для виробів з пластику, здатних до біологічного розкладання. Eco Mark Product Category No.141 Biodegradable Plastic Products Version 1.0. Certification criteria. Japan Environment Association, Eco Mark Office. |  |
| 14 | Metal, plastic, and rubber products manufacturing. Environmental, Health, and Safety Guidelines. World Bank Group. - April 30, 2007. |  |
| 15 | Закон України «Про охорону атмосферного повітря». |  |
| 16 | Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». |  |
| 17 | Закон України «Про екологічний аудит». |  |
| 18 | Закон України «Про відходи». |  |
| 19 | Технічний регламент щодо екологічного маркування (затверджений постановою кабінету Міністрів України від 18.05.2011 № 529). |  |
| 20 | ДСТУ ISO 14063:2008 Екологічне управління. Обмінювання екологічною інформацією. Настанови та приклади. |  |